## Slide 1: II. SKYLITE
복층판 제품 설명서

## Slide 2: II. SKYLITE
폴리카보네이트 (POLYCARBONATE RESIN)로 압출 성형 및 절단/가공 등을 하여 제작되는 복층 시트
적용분야 : 가정용·산업용 온실 , 지붕채광 , 베란다 , 산업 건물 채광창 , Interior · Exterior 등
제품의 특징
  기존 수입 제품의 독점적 시장에서 국내생산으로 변경
  양면 UV코팅 : 국내 최초의 양면 UV코팅 제품으로 인체에 해로운 자외선을 차단.
  내충격성 : 유리의 200배, 아크릴의 50배 가량으로 내충격 성능이 우수.
  경량성 : 무게가 PC단층시트의 1/4, 유리의 1/6로 가벼우면서도 튼튼한 시공 가능.
  단열성 : 높은 가시광선투과율을 유지하면서 공기층으로 인해 단열성이 우수함.
  유연성 : 가공하기 쉽고 곡면시공이 가능하며 설치가 간편하여 시공비 절감.
Series

## Slide 3: II. SKYLITE
구조 | 모델명 | 두꼐 (mm) | 제품폭 (mm) | 중량 (kg/㎡) | 열관류율 (W/㎥K) | 광투과율* (%) | 곡률반경 (mm)
Double Wall | SR2U | 6 | 1,000 / 2,100 | 1.3 | 3.6 | 75.1 | 1,050
 |  | 10 | 1,000 / 1,250 / 2,100 | 1.7 | 3.0 | 74.4 | 1,750
Triple Wall | SR3U | 16 | 1,000 / 1,250 / 2,100 | 2.7 | 2.3 | 70.6 | 2,800
 |  | 20 | 1,000 / 2,100 | 3.2 | 2.1 | 69.2 | 3,500
Four X-Wall | SX4U | 10 | 1,000 / 1,250 / 2,100 |  |  |  | 
Five X-Wall | SX5U | 10 | 1220 | 1.9 |  |  | 2,400
Five Wall | SR5U | 25 | 1,000 / 2,100 | 3.4 | 1.6 | 63.0 | 4,300
Seven X-Wall | SR7U | 16 | 1,210 | 2.7 | 2.15 | 48.5 | 3,040
 |  | 20 | 1,220 | 3.2 | 2.05 | 45.7 | 3,800
 |  | 25 | 1,230 | 3.4 | 1.94 | 45.3 | 4,750
Skylite Sys | SR6US | 16 | 600 | 3.3 | 2.18 | 46.0 | 4,000
Skylite Wings | SR7UW | 25 | 910 (날개제외) | 3.4 | 1.70 | 42.0 | -
Skylite Click | SX9UC | 40 | 500 | 4.1 | 1.41 | 59.0 | -
폴리카보네이트 (POLYCARBONATE RESIN)로 압출 성형 및 절단/가공 등을 하여 제작되는 복층 시트
Series
* 광투과율은 제품의 색상에 따라 차이가 있습니다.
II. SKYLITE

## Slide 4: II. SKYLITE
COLOR
CLEAR
OPAL WHITE
DARK GREEN
SKY BLUE
BROWN
BLUE SMOG
MODEL NO.
SR U-00
SR U-03
SR U-13
SR U-21
SR U-40
SR U-44
색상표
Series
COLOR
투명
오팔화이트
다크그린
스카이블루
브라운
연 스모그
투명
SRU-00
오팔화이트
SRU-03
다크그린
SRU-13
스카이블루
SRU-21
브라운
SRU-40
연스모그
SRU-44
II. SKYLITE

## Slide 5: II. SKYLITE
SKYLITE
UV양면코팅
Series
UV 99% 이상 차단
I 특징
II. SKYLITE

## Slide 6: II. SKYLITE
우박성능실험
폴리아미드 공
SKYLITE CLICK
가압
소재 | 다양한 직경의 공
아크릴 t=16mm | 7-14m/s 파손
평판유리 t=4mm | 10m/s 파손
스카이라이트 | ≥21m/s 파손 안됨
우박의 평균 속도 | 21m/s
우박성능실험 결과값
우박성능실험
우박성능실험 : SKYLITE® MULTIWALL SHEET를 금속 프레임에 고정 시킨 후에 다양한 직경의 Ball을 air 건으로 발사하여
테스트를 진행한다. 20mm 직경의 공으로 테스트 시에 그 종단속도는 약 21m/s에 달하며, 유리와 아크릴의 경우에는 파손된다.
하지만 SKYLITE® MULTIWALL SHEET의 경우에는 찍힘 자국은 발생되나 파손되지는 않는다
Series
II. SKYLITE

## Slide 7: II. SKYLITE
Series
제품 코드
II. SKYLITE

## Slide 8: II. SKYLITE
Series
 | ① S Polytech 상징적인 의미 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ② 적용 제품군 분류 ( EX> F : Skylite Flat, S : Skylite Sys, W : Skylite Wings, M : Multiwall Sheet(공용) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ③ 부자재 재질 및 용도 설명 ( EX> AH : 알루미늄 H 바, PC : 폴리카보네이트 cap 등.. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ④ 부자재가 사용되는 복층판 두께 기입 ( EX> 16T : 16, 10T : 10), 단위 mm로 통일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ⑤ 부자재 길이 기입 ( EX> 6m : 6000, 2555mm : 2555), 단위 mm 로 통일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
◈ 각 위치별 명칭 정리(①~③) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
① S Polytech 상징 |  |  | ② 적용 제품군 분류 |  |  |  | ③ 재질 및 용도 |  |  |  |  | 
약어 | 의미 |  | 약어 | 의미 |  |  | 약어 | 의미 |  | 약어 | 의미 | 
S | S Polytech |  | F | Skylite Flat |  |  | TU | tape 상 |  | PH | PC H bar(조이너) | 
 |  |  | S | Skylite Sys |  |  | TD | tape 하 |  | SM | 사이드랩 몰딩 | 
 |  |  | W | Skylite Wings |  |  | AH | 알루미늄 H bar |  | PE | PC 엔드몰드(ㄷ bar) | 
 |  |  | M | Multiwall sheet (공용) |  |  | AE | 알루미늄 엔드몰드 |  | PC | PC cap(sys용) | 
 |  |  |  |  |  |  | AU | 알루미늄 커넥팅바 상 |  | AC | 알루미늄 cap(sys용) | 
 |  |  |  |  |  |  | AD | 알루미늄 커넥팅바 하 |  | AJ | 알루미늄 중간바(sys용) | 
 |  |  |  |  |  |  | EG | EPDM Gasket |  |  |  | 
부자재 코드
II. SKYLITE

## Slide 9: II. SKYLITE
부자재 상세도-1
Series
상부캡 상세도
조립 형상
하부커넥터 상세도
상부커넥터 상세도
SFACXX-XXXX
SFADXX-XXXX
SFAUXX-XXXX
EPDM GASKET
II. SKYLITE

## Slide 10: II. SKYLITE
부자재 상세도-2
Series
덮개바 상세도
조립 형상
덮개바캡 상세도
엔드바 상세도
조립 형상
SFAEXX-XXXX
EPDM GASKET
방습TAPE
II. SKYLITE

## Slide 11: II. SKYLITE
부자재 상세도-3
Series
H바 상세도
조립 형상
PC-CAP 상세도
조립 형상
SFAHXX-XXXX
SSPC16-XXXX
II. SKYLITE

## Slide 12: III. SKYLITE-CLICK
Click
II. SKYLITE

## Slide 13: III. SKYLITE-CLICK
특징
Click
뛰어난 열관류율로 인해 에너지효율 절감 탁월
효율적 보강 시스템으로 비용 절감 및
시공 편의로 인한 인건비 절감
X-구조를 가진 9-Wall 기능성 복층 시트
양면 UV코팅으로 뛰어난 내후성
가벼우면서도 높은 강도를 지님
Interior, Exterior, 파티션 등 사용가능
주문타입 생산 가능 (로스 미발생)
수입품 대비 운반비 절감
짧은 납기 (발주 후 즉시 가능)
II. SKYLITE

## Slide 14: III. SKYLITE-CLICK
상세도
Click
II. SKYLITE

## Slide 15: III. SKYLITE-CLICK
항목 | 값 | 비고
제품 폭 | 500mm ±3.5mm | 
표준 길이 | 9M | 주문생산가능
제품 두께 | 40mm ± 1.2mm | 
중량 | 4.1 kg/㎡ | 
우박성능테스트 | diam. 20mm v >21m/sec | 
온도저항 | -40 up to +100℃ | 
열관류율 | 1.41 W/㎡K | 
상세사양
Click
II. SKYLITE

## Slide 16: III. SKYLITE-CLICK
항목 | 값
열관류율* | 1.41 W/㎡K
열관류율 비교-1
Click
*HANGLAS 듀오라이트 열관류율
열 관류에 의한 관류 열량의 계수로, 단위 표면적을 통해 단위 시간에 고체 벽의 양쪽 유체가 단위온도차일 때 한쪽 유체에서
다른 쪽 유체로 전해지는 열량. 열통과율 이라고도 한다. 기호 K 또는 U, 단위는 [kal/m2h℃] / [W/m2K]
II. SKYLITE

## Slide 17: III. SKYLITE-CLICK
항목 | 값
열관류율* | 1.41 W/㎡K
열관류율 비교-2
Click
*고효율에너지기자재 인증 열관류율표
II. SKYLITE

## Slide 18: III. SKYLITE-CLICK
부자재 상세도
Click
AL FRAME 결합 형상
AL FRAME 상세도
EPDM GAKET
고정용 Profile
CLICK
방습TAPE
JOINT BAR 결합 형상
JOINT BAR 상세도
II. SKYLITE

## Slide 19: IV. 사례
포항 라망웨딩스튜디오
을지로 중부시장
정읍 시민미술회관
정읍 시민미술회관
II. SKYLITE

## Slide 20: IV. 사례
XX 골프장
XX 골프장
경축 자원화 센터
육묘장
II. SKYLITE

## Slide 21: IV. 사례
Sports hall for gymnastics and fencing
Udine, IT
Aviva Stadium
Ie, UK
JOAQUÍN SOROLLA STATION
Valencia, Spain
BBVA Compass Stadium
Houston, Texas
II. SKYLITE